**SOLID JET CLEAR**

Быстросохнущий акрил-уретановый двухкомпонентный лак

**Артикул продукта: 323.0750 – (500+250 мл), 323.1500 – (1000+500 мл)**

**Описание продукта:**

Быстросохнущий двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак JET CLEAR. Применяется при ремонтной окраске для проведения быстрого и локального ремонта. Рекомендован для небольших (максимум 2-3 элемента) ремонтов. Предназначен для нанесения поверх базового слоя и позволяет восстанавливать оригинальные двухслойные покрытия с эффектами «металлик» и «перламутр», а также однородных цветов.

**Преимущества продукта:**

* + - * Простота в нанесении;
			* Короткое время сушки (при 20°С — 2,5-3 часа);
			* Возможность использования при температуре 15°С;
			* Отличный блеск;
			* Возможность полировки при 20°С уже через 15 часов.

**Подготовка поверхности:**

**JET CLEAR наносится на:**

* + - * Все современные эмали с эффектом «перламутр» и «металлик» как на водной так и на сольвентной основах;
			* Шлифованные акриловые эмали;
			* Шлифованные старые лакокрасочные покрытия.

**ВНИМАНИЕ: не наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные материалы**

**Примечание:** при нормальных условиях (20°С) лак JETCLEAR не требует разбавления. При высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности можно добавить 5-10% растворителя Solid 2K Thinner.

**Предварительное шлифование.**

Для старого лакокрасочного покрытия использовать абразивы градаций: P600 - P1000.

**Технические характеристики:**

**Состав:** акрил-уретановые смолы

**Плотность:** 0,94 кг/л

**Цвет:** Прозрачный

**Срок хранения:** 12 месяцев при t20°С в закрытой таре

 **ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Пропорции смешивания | **JET CLEAR** **JET CLEAR HARDENER****2K THINNER** | По объему | По весу |
| 215-10% | 100484-8 |
|  Вязкость | 13÷15сек., DIN 4/20oC, |
| Жизнеспособность  | 1 ч при 20oC |
|  Оборудование | Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP 1.3÷1.4 ммДавление на входе: 2.0 – 2.5 бар |
|  Нанесение | 1,5-2 слоя общей толщиной до 50µm сухого слоя |
|  Выдержка 20⁰С | Между слоями 3-5 минутПеред сушкой 10 минут |
|  Сушка | От пыли: 15 минутМонтажная прочность 20⁰С – 2,5-3 часа 60⁰С – 20 минутПолное высыхание : 20⁰С – 15 часовТемпература ниже 20⁰С увеличивает время отверждения |
| ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности | 7 минут |
| Обработка | При необходимости полученное покрытие может быть отполировано после полного высыхания.В течение 15 часов покрытие на основе JET CLEARможет быть перекрашено без предварительного шлифования |
| Техника безопасности | Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.Помещения должны хорошо проветриваться.Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы. |